Ficha Tecnica : Raffia Agricola

Identificación del fabricante: Producto Nacional

Identificación de la empresa Representante: Centerpack EIRL

Dirección: Calle A-5 Viñas de Naranjal – II Etapa- smp

**INFORMACIÓN Y CARACTERISTICA DEL PRODUCTO** : 02 presentaciones

RAFFIA PP EN FORMA PLANA Y ENTORCHADO

®NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

1.-RAFFIA PARA TUTORAR(torcida)

® ESPECIFICACIONES COMPOSICIÓN:

Polipropileno Homopolímero -Polietileno Baja densidad 80 % 20 % ± 5%

®LARGO: 450 metros por kg. ± 5%

®RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 25 kg. ± 5%

®HILADO: 50 giros por metro ± 5%

®ADITIVOS : Anti-UV 2%

®COLOR: Negro/Blanco/Azul/Verde Amarillo/naranja

®PESO: 5 kg (aprox) por bobina

®USOS: para desarrollar tipo de cordel de los tallos de tomates,arverjas,hortalizas,frutales

**Telf:5272132 -924566533** [Ventas.centerpack@gmail.com](mailto:Ventas.centerpack@gmail.com)

**Ficha Tecnica : Raffia Agricola**

Identificación del fabricante: Producto Nacional

Identificación de la empresa Representante: Centerpack EIRL

Dirección: Calle A-5 Viñas de Naranjal – II Etapa- smp

INFORMACIÓN Y CARACTERISTICA DEL PRODUCTO : 02 presentaciones

RAFFIA PP EN FORMA PLANA Y ENTORCHADO

®NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

2.- RAFFIA PARA TUTORAR(PLANA)

® ESPECIFICACIONES COMPOSICIÓN:

Polipropileno Homopolímero -Polietileno Baja densidad 80 % 20 % ± 5%

®LARGO: **840** metros por kg. ± 5%

®RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 25 kg. ± 5%

®HILADO: 50 giros por metro ± 5%

®ADITIVOS : Anti-UV 2%

®COLOR: Negro/Blanco/Azul/Verde Amarillo/naranja

®PESO: 5 kg (aprox) por bobina

®USOS: para desarrollar tipo de cordel de los tallos de tomates,arverjas,hortalizas,frutales

Telf:5272132 -924566533 Ventas.centerpack@gmail.com